青 岛 科 技 大 学 二O一O 年硕士研究生入学考试试题 考试科目：材料科学基础 注意事项：1．本试卷共 10道大题（共计12个小题），满分150 分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ - (30分)作图题： （1）在立方晶胞中画出(211)、(331)、(321)晶面及[113]、[12 {3]晶向。 （2）在六方晶系中画出（0001）、(0110)、（2110）晶面及[1210]、[0110]晶向。 - (10分)求（121）和（100）决定的晶带轴与（001）和（111）所决定的晶带轴所构成的晶面的晶面指数。 - (20分)已知铜的熔点为1083C，熔化潜热为1.88103J/cm3,比表面能为1.4410-5J/cm2。（1）试计算铜在853C均匀形核时临界晶核半径；（2）已知铜的原子量为63.5，密度为8.9g/cm3,求临界晶核中的原子数。（3）铜晶体的空位形成能uv 为0.9ev/atom，或1.44*10-19J/atom,材料常数A取作1，玻尔兹曼常数k＝1.38*10-23J/K，计算在500oC 下，每立方米Cu中的空位数目。 - (15分)问答题（1）组元间的电负性差如何影响置换固溶体的溶解度？（2）什么是间隙固溶体？形成间隙固溶体有哪些条件？ - (15分)Mg-Ni系的一个共晶反应为： 设w1Ni＝C1为亚共晶合金，w2Ni=C2为过共晶合金，这两种合金中的先共晶相的质量分数相等，但C1合金中的α总量为C2合金中α总量的2.5倍，试计算C1和C2的成分。 - (10分) （A、B任选一题，多选不计入总分） - 用一冷拉钢丝绳吊装一大型工件入炉，并随工件一起加热到1000C，加热完毕，当吊出工件时钢丝绳发生断裂。试分析其原因。 - 分析固态相变的阻力，与析晶相比固态相变的特点是什么？ - (15分) （A、B任选一题，多选不计入总分）

第 1 页（共 2 页）

A.如在面心立方晶胞[001]上施加一69MPa的应力，试求滑移系（111）[101]上的分切应力。 B. A-B合金的相图如图a，组成为X0的合金在T1温度保温后淬火至室温，其硬度随室温停留时间如图b所示。停留一段时间后加热到T3~ T4间保温10min再淬火至室温停留。问第一次停留发生的变化？两次停留硬度曲线不同的原因？ - (15分)（A、B任选一题，多选不计入总分） A.设面心立方晶体中的为滑移面，位错滑移后的滑移矢量为。 1) 在晶胞中画出柏氏矢量b的方向并计算出其大小。 2) 在晶胞中画出引起该滑移的刃型位错和螺型位错的位错线方向，并写出此二位错线的晶向指数。 B. MgO-Al2O3-SiO2 系统的低共熔物放在Si3N4陶瓷片上，在低共熔温度下，液相的表面张力为900mN/m,液体与固体的界面能为600mN/m，测得接触角为75.52°,1）求Si3N4的表面张力；2）若在同一温度下，测得Si3N4陶瓷的腐蚀槽角为60°，求Si3N4陶瓷的晶界能γss；3)混合30%的低共熔物与Si3N4粉末烧制成陶瓷，并加热到低共熔温度以上，试大致勾画出该瓷的显微结构。 - (10分)（A、B任选一题，多选不计入总分） - 试从成分和晶体结构的角度，说明间隙固溶体和间隙相的异同。 - 试述晶子假说和无规则网络学说的要点，并分析其优缺点。 - (10分)（A、B任选一题，多选不计入总分） A. 为什么钢铁零件渗碳温度一般要选择在相区中进行？若不在相区中进行有什么后果？ B. 固体中影响扩散的主要因素有哪些？它们如何影响扩散？

第 2 页（共 2 页）